大庆华科导热油（氢化三联苯）

招标采购技术要求

编              制：            年    月    日

作  业  区  审  核：            年    月    日

生产技术经营部审核：            年    月    日

批              准：            年    月    日

大庆华科化工作业区

2023年9月20日

大庆华科C9联合树脂装置

导热油（氢化三联苯）招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司化工作业区C9联合树脂装置有导热油炉4台，使用氢化三联苯做为热媒，为C9分离装置、深色石油树脂装置、热聚树脂装置、C5石油树脂装置提供热源。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

C9联合树脂装置共有4台导热油炉，其中3台功率为4000KW、1台功率为2000KW，采用石化公司管输的高压瓦斯气作为燃料，给10万吨/年裂解C9分离装置、2.5万吨/年C5石油树脂装置、1.0万吨/年间戊二烯石油树脂装置、1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、1万吨/年C9热聚石油树脂装置提供热源。

2、设备条件

C9联合树脂装置共有导热油油炉4台，分为3个循环系统，供不同的装置使用。

3、操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体m³/h |  |  |  |
| 1 | 导热油炉及油炉循环线 | 氢化三联苯 | 200 | 298 | 0.6-1.1 | 150 |

三、对导热油（氢化三联苯）产品的技术要求

1、技术指标要求

要求产品各项技术指标满足GB/T 23971-2009《有机热载体》国家标准中液相L-QD350标准，技术指标应满足如下要求：

| - 序号 | - 项 目 | - 技术指标 | - 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 最高允许使用温度/℃ | - 350 | GB/T 23800-2009 |
| - 2 | - 外观 | - 清澈透明，无悬浮物 | 目测 |
| - 3 | - 自燃点/℃ | - ≥最高允许使用温度 | SH/T 0642-1997 |
| - 4 | - 闪点（闭口）/℃ | - ≥100 | GB/T 261-2008 |
| - 5 | - 硫含量（质量分数）/％ | - ≤0.2 | GB/T 388-1964 GB/T 11140-2008 GB/T 17040-2019 SH/T 0172-2001 SH/T 0689-2000（注） |
| - 6 | - 氯含量/（mg/kg） | - ≤20 | GB 23971-2009 |
| - 7 | - 酸值（以KOH计）/（mg/g） | - ≤0.05 | GB/T 7304-2000 GB/T 4945-2002（注） |
| - 8 | - 铜片腐蚀（100℃，3h）/级 | - ≤1 | GB/T 5096-2017 |
| - 9 | - 水分/（mg/kg） | - ≤500 | GB/T 11133-2015 SH/T 0246-1992 ASTM D6304（注） |
| - 10 | - 水溶性酸碱 | - 无 | GB/T 259-1988 |
| - 11 | - 倾点/℃ | - 报告 | GB/T 3535-2006 |
| - 12 | - 密度（25℃）/（kg/m3） | - 报告 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| - 13 | - 灰分（质量分数）/％ | - ≤0.01 | GB/T 508-1985 |
| - 14 | - 馏程 - 初馏点/℃ | - 报告 | SH/T 0558-2016 GB/T 6536-2010 |
| - 15 | - 残炭（质量分数）/％ | - ≤0.05 | SH/T 0170-1992 GB/T 17144-1997 GB/T 268-1987（注） |
| - 16 | - 运动黏度/（mm2/s） - 0℃ - 40℃ - 100 ℃ | - 报告 - ≤40 - 报告 | GB/T 265-1988 |
| - 17 | - 热稳定性（350℃加热） - 外观 - 变质率，% | - 1000h - 透明、无悬浮物和沉淀 - ≤10 | GB/T 23800-2009 |

- 注：①测定结果有争议时，硫含量测定以SH/T 0689为仲裁方法，酸值测定以GB/T 4945为仲裁方法，残炭测定以GB/T 268为仲裁方法，水分测定以ASTM D6304为仲裁方法。②所有报告项须提供测试数据。

各项指标采用的检测方法见国标GB/T 23971-2009《有机热载体》中第5条中表2“有机热载体的技术要求和试验方法”中的要求，表中未列入的各项指标应满足国标GB/T 23971-2009中相应要求。

产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、卖方投标报价时须提供产品安全技术说明书；送货时须随附出厂质量检测报告单。

- 3、卖方保证导热油产品保质期不低于2年，在规定的质量保证期内，在环境温度下储存及操作温度下使用不会发生变质现象。标的物生产日期与到货日期间隔不超过4个月。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品近3年拥有化工装置成功应用的业绩。附使用单位出具的业绩证明材料（盖章）、合同复印件。业绩证明材料内容包括：使用单位、应用装置情况、应用时间、应用效果、联系人及联系电话等。买方有权利对中标供应商提供的业绩材料进行核实，如发现卖方提供材料不属实，有权取消中标资格。

2、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

3、其它

- 1）产品包装用铁桶包装, 包装标志执行GB 23971-2009要求，包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期或批号、净含量。包装物在-40～40℃环境下不破损。铁桶需满足叉车油桶夹子装卸要求。

2）如产品在使用过程中达不到第三条中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。买方将剩余产品退还给卖方，所有费用由卖方承担。

3）在产品使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因产品质量原因影响买方生产，买方有权终止使用，取消卖方合格供应商资格，给买方造成损失的，卖方负责赔偿买方的全部损失。